(مقالة پژوهشي)

بررسي واكنش التهابي بافت همبند استخوان خرگوش به MTA سفيد و

سمان پرتلند

سميرا شاهسياه1، محمد يزديزاده1، پژمان پوراکبر جهانديده2*، منصور جعفر زاده2،

سحر جلالي2، بهناز تولايي3

چكيده

زمينه و هدف: MTA سفيد و سمان پرتلند دارای ساختار شیمیایی مشابه هستند. هدف از اين تحقيق بررسي واكنش التهابي بافت استخواني  خرگوش نسبت به این دو ماده ميباشد.

روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي 20 عدد خرگوش نر ايراني يكساله به 5 گروه 4تايي تقسيم شده و در داخل استخوان تيبياي آنها مواد MTA سفيد و سمان پرتلند كاشته شد. به اين صورت كه در بافت نرم 3 سوراخ با فاصله 2 سانتيمتر و عمق و قطر 2  ميليمتر ايجاد شد كه در سوراخ اول و دوم مواد مذکور كاشته و سوراخ سوم به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شد. سپس نمونهها دردورههاي زماني7، 60،30،15و90 روز مورد بررسي بافتشناسي قرار گرفتند و از هر گروه قبل از نمونهگيري cc5 خون جهت آزمايش ESR گرفته شد. نتايج حاصله توسط تستهاي Kruskal-Wallis و Mann-Whitney مورد ارزيابي آماري قرار گرفتند.

يافتهها: در دورههاي زماني مشابه، آناليز آماري نشان داد كه بين مواد کاشته شده در سوراخهاي اول و دوم  با سوراخ کنترل از نظر واكنش بافتي داراي اختلاف معنادار هستند، ولي در ارزيابي دوبه دو مواد کاشته شده اختلاف معنادار به دست نيامد. در دورههاي زماني مختلف واکنش بافتي استخوان داراي اختلاف معنادار هستند.

نتيجهگيري: از مشاهدات ميتوان نتيجه گرفت كه مواد به کار برده شده (MTA و Portland cement) از نظر واكنش بافتي داراي سازگاري نسجي مشابهي بوده و گذشت زمان باعث بهبود التهاب پس از كاربرد مواد ميشود.

كليد واژگان: سلولهاي التهابي، تيبيا، MTA سفيد و سمان پرتلند.

دريافت مقاله: 25/7/1391	      دريافت مقالة اصلاحشده: 25/2/1392   	  اعلام قبولي: 17/2/1392

مقدمه

سالها آمالگام بهعنوان مادهاي جهت ترميم سوراخ شدگيهاي ريشة دندان و همچنين بهعنوان ماده رتروفيل انتهاي ريشه دندان به کار رفته است. آمالگام داراي معايبي از قبيل آزادسازي يونهاي جيوه و يونهاي ديگر است.  بهعلاوه مطالعات نشان داده كه آمالگام به علت عدم سيل مناسب و وجود ميكروليكيج باعث كاهش موفقيت درمان ميشود. مواد متعدد ديگري جهت مقاصد فوق معرفي شده است.

دندانپزشك ممكن است در درمان ريشه با مشكلات پيچيدهاي از جمله دندانهاي تروماتيزه با آپكس باز، تحليل خارجي ريشه، تكميل درمانهاي ريشه بهوسيله جراحيهاي پريراديكولار و بستن پرفوراسيونها مواجه شود. بنابراين كاربرد موادي كه بتواند مهر و موم مناسبي را با حداقل واكنش التهابي ايجاد نمايد، ضرورت دارد. از طرفي اين مواد بايد به راحتي و به سهولت در اختيار باشند.

MTA  در سال 1993 توسط دكتر محمود ترابينژاد معرفي شد. MTA پودري بسيار مشابه سمان پرتلند و حاوي اجزاي هيدروفيليك است. مطالعات نشان ميدهد كه با افزودن آب به آن، ژلي تشكيل ميشود كه زمان ست شدن آن 2 ساعت و 45 دقيقه ميباشد (6).

محتويات MTA شامل 70-50 درصد كلسيم هيدروكسايد و 20-15 درصد اكسيد سيليكات ميباشد كه اين دو با هم70-90 درصد وزني سمان را تشكيل       مي دهند. زماني كه اين مواد خام با هم ترکيب شوند، تريكلسيمسيليكات، ديكلسيم سيليكات، تريكلسيم آلومينات و تريكلسيم آلومينو فريت ايجاد ميگردد (25و26).

با اضافه كردن آب به اين سمان فرم آن تغيير كرده و يك ژل سيليكاتي هيدراته كه قابليت جذب آب را دارد به دست مي آيد. از لحاظ ساختاري MTA بسيار شبيه سمان پرتلند نوع يك ميباشد. جهت تشخيص و راديوگرافي به آن اكسيد بيسموت اضافه ميشود كه به آن  خاصيت راديواوپاسيتي ميدهد (7).

MTA معمولي داراي رنگ خاكستري تيره بوده و در هنگام استفاده در دندانهاي قدامي باعث ايجاد تغيير رنگ در بافتهاي مجاور ميشود. براي حل اين مشكل MTA سفيد ساخته شد كه تركيباتي مشابه با MTA معمولي دارد و ليكن رنگ آن روشن بوده و بعد از استفاده، Tattoo كمتري برروي بافت مجاور ايجاد ميكند (11).

در مطالعه فونتآس در سال 2003 گزارش شده كه تنها اختلاف ميان MTA و سمان پرتلند از لحاظ نوع مواد متشكله، وجود بيسموت در MTA و عدم وجود آن در سمان پرتلند ميباشد (7).

بر اساس مطالعه دماشك در سال 2005 سمان پرتلند داراي ذراتي با اندازههاي غير يكنواخت و بزرگتر از MTA  و MTA داراي ذراتي يكنواخت و كوچكتر ميباشد (8).

كاميلري نشان داد كه هيچ اختلافي بين دو نوع MTA وجود ندارد و هر دو ماده وقتي كه براي مدت 28 روز در بافت همبند كاشته شدند، باعث کاهش رشد سلولي ميشوند. البته اين موضوع يعني سازگاري نسجي را ميتوان به مقدار كلسيم هيدروكسايدي نسبت داد كه در حين واكنش هيدراته شدن توليد ميشود (9).

هلند و همكارانش در سالهاي 2002-1999 نشان دادند كه هر دو نوع MTA زماني كه در بافت همبند موش كاشته ميشوند، داراي سازگاري نسجي هستند. اگر چه اين مواد در آزمايشات مشابهي مورد ارزيابي قرار نگرفتند (10و11).

عكس اين نتايج را پرز در سال 2003 نشان داد. در اين مطالعه يك نوع بهخصوصي از سلول استفاده و نشان داده شد كه MTA سفيد به اندازة MTA خاكستري سازگاري نسجي ندارد و ادعا كرد كه اين اختلاف ممكن است مربوط به تفاوت مرفولوژي سطحي دو نوع  MTA باشد(13).

جواهري و همكارانش در سال 1382 در مطالعهاي كه بر روي مقايسه اثر سميت سلولي MTA ، Root MTA و سمان پرتلند بر روي سلولهاي منونوكلئوز خون محيطي انسان انجام دادند، دريافتند كه كمترين ميزان سميت سلولي مربوط به MTA و سمان پرتلند است و بيشترين آن مربوط به Root – MTA ميباشد (14).

مورتون (Moretton) و همكارانش در سال 2000 سازگاري بافتي MTA و سمان اتوكسيبنزوئيك اسيد را در زير پوست و در داخل استخوان خرگوش مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كه MTA در زير پوست ابتدا سبب يك واكنش شديد التهابي همراه با نكروز انعقادي و كلسيفيكاسيون ديستروفيك ميشود، وليكن با گذشت زمان سبب واكنش التهابي كم تا متوسط شده كه با مرور زمان از بين ميرود (15).

MTA مادهاي گران بوده و به راحتي در دسترس نميباشد. بنابراين لازم است كه تحقيقاتي در مورد مواد اصلي ديگر كه مشابه با آن و ارزانتر هستند مانند سمان پرتلند بيشتر صورت گيرد.

هدف از اين مطالعه بررسي واكنش التهابي بافت همبند تحت جلدي خرگوش به MTA سفيد و سمان پرتلند است.

روش بررسي

در اين تحقيق 20 عدد خرگوش نر ايراني يكساله و ميانگين وزني 1900-1500 گرم انتخاب شدند. حيوانات به مدت يك ماه در آزمايشگاه فيزيولوژي تحت نظر دندانپزشك بوده و پس از معاينات و آزمايشات لازم، از سلامت آنها اطمينان حاصل شد. در طول اين مدت تغذيه آنها از نظر كمي و كيفي يكسان بود.

ابتدا خرگوشها به 5 گروه 4 تايي A،B،C،DوE تقسيم شدند. جراحي حيوانات در محيطي كاملاً استريل و هر روز فقط يك گروه تحت عمل جراحي قرار گرفتند.

ابتدا با تزريق عضلاني آسپرمازين با ازاي هر كيلوگرم mg75/0 مرحله اول بيهوشي شروع شد، بعد از ده دقيقه مخلوطي از كتامين و زايلوزين به ترتيب mg35 و mg5 به ازاي هر كيلوگرم تزريق شد. بعد از تراشيدن موهاي ناحيه عمل و ضدعفوني با الكل، محل برش توسط محلول بتادين ضدعفوني شده، و پوست و بعد ماهيچه روي استخوان تيبيا،‌ برش داده شد تا سطح خارجي استخوان تيبيا نمايان شود، سپس در سه نقطه با فاصلههاي 2 سانتيمتري سوراخهايي به عمق و قطر دو ميليمتر در بخش كورتيكال استخوان تيبيا ايجاد گرديد. لازم بهذكر است كه عمق سوراخهاي ايجاد شده فقط در بخش كورتيكال بوده و به بخش مدولاي استخوان آسيبي وارد نشد. سپس در سوراخ اول لوله پلياتيلن حاوي MTA  سفيد (در کپسولهاي استريل) و در سوراخ دوم لوله حاوي سمان پرتلند (که با دماي 170 درجه سانتيگراد به مدت 2 ساعت در فوراستريل گرديده است)  قرار داده شد و سوراخ سوم به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شد. بعد از گذاشتن مواد در محلهاي مورد نظر، ناحيه برش بخيه شد و به هر خرگوش پس از اعمال جراحي بهمدت 3 روز،‌ روزي يك بار ( 4-6 mg Per kg) آمپول جنتامايسين تزريق گرديد. نمونهبرداري بافت همبند استخوان از محلهاي كاشته شده در روزهاي 60،30،15،7و90 صورت گرفت. قبل از نمونهبرداري  ابتدا cc5 از خون حيوان جهت آزمايش سديمانتاسيون ارتيروسيت (ESR) مستقيماً از قلب حيوان (به علت حذف عوامل مداخلهگر عروق محيطي) گرفته شده كه جهت جلوگيري از لخته شدن، در لولههاي آزمايش حاوي سيترات سديم وارد شدند. پس از خونگيري بلافاصله از طريق همان نيدل 1 - 5/0 gr تيوپنتال به صورت داخل قلبي تزريق و باعث مرگ آرام حيوان گرديد. سپس نمونه محل كارگذاري هر كدام از مواد    بهطور جداگانه در ظروف محتوي فرمالين 10% قرار داده شد كه بعد از آن مراحل تهيه لام هيستوپاتولوژي انجام گرفت. براي تهيه لام ابتدا نمونهها بهمدت 2 هفته در محلول فرمالين 10% قرار گرفتند،‌ بعد در داخل پارافين قرار داده شده و برشهايي با ضخامت m (2 تهيه شد و با رنگهاي H&E و Von kan رنگآميزي شد و در زير ميكروسكوپ بررسي شدند. در اين مطالعه فقط سلولهاي التهابي شمارش شده و بر اساس طبقهبندي رابينز (جدول 1) نمرهاي دريافت کردند.

يافتهها بر اساس آزمونهاي ناپارامتريک کروسکال واليس و مان ويتني مورد قضاوت آماري قرار گرفتند.

يافتهها

كل نتايج به دست آمده در اين تحقيق در (جدول 2)  آورده شده است. طبق نتايج به دست آمده اكثر نمرهها در بازههاي زماني اول، دوم و سوم آزمايش 1 و 2 ميباشد كه بيانگر وجود التهاب خفيف تا متوسط ميباشد.  در پريودهاي60 روز و 90 روز اكثر نمونهها داراي نمره صفر ميباشند كه بيانگر عدم وجود التهاب در اين دورههاي زماني در تمام نمونهها ميباشد و نشان ميدهد كه با گذر زمان التهاب در كل نمونهها كم ميشود.

بر اساس تست کروسکال واليس واكنش مواد مورد آزمايش با کنترل مقايسه شدندکه اختلاف آماري معنادار به دست آمد (P< 0.05 ) ( جدول 2).

در مقايسه مواد مورد آزمايش با يكديگر از لحاظ واكنش بافتي ايجاد شده نتايج بيانگر عدم وجود اختلاف آماري معنادار ميان كل مواد مورد آزمايش بود
  ((P> 0.05. بر اساس تست کروسکال واليس در هر دوره زماني (60،30،15،7و90 روز) به طور جداگانه فقط واكنش بافتي در همان دوره نسبت به مواد همان دوره ارزيابي ميشد كه اختلاف آماري معنادار به دست آمد (جدول 3 )(نمودار 1).

همچنين در مقايسه دورههاي زماني مختلف ديده شد كه مواد مورد آزمايش از لحاظ ايجاد واكنش بافتي داراي اختلاف آماري معنا دار در زمانهاي مختلف ميباشند.   (P<0.05) (جدول 4).

جدول 1: نمره سلولهاي التهابي شمارش شده براساس طبقهبندي رابينز

| شدت | درصد وجود سلولهاي التهابي | Score |
| --- | --- | --- |
| خفيف | 25% در هر فيلد Hi Power | 1 |
| متوسط | 50%-25% در هر فيلد Hi Power | 2 |
| شديد | 75%-50% در هر فيلد Hi Power | 3 |
| خيلي شديد | بالاي 75% در هر فيلد Hi Power | 4 |

جدول 2: كل نتايج به دست آماده در تمام گروههاي مورد آزمايش تمام پريودهاي زماني بر حسب اسكوربندي رابينز

| Day 90 | Day 60 | Day 30 | Day 15 | Day 7 | Groups |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 Average 0 | 0 0 0 0 Average 0 | 1 1 1 1 Average 1 | 2 2 2 2 Average 2 | 2 2 2 2 Average 2 | MTA . W |
| 0 0 0 0 Average 0 | 0 0 0 0 Average 0 | 0 1 1 1 Average 0.75 | 1 1 1 1 Average 1 | 2 2 1 1 Average 1.5 | Portland . Cement |
| 0 0 0 0 Average 0 | 0 0 0 0 Average 0 | 0 0 0 0 Average 0 | 0 0 0 0 Average 0 | 0 0 0 0 Average 0 | Control |

جدول شماره3: نتایج  واكنش بافتي در هر دوره زماني (60،30،15،7و90 روز) به طور جداگانه فقط در همان دوره نسبت به مواد همان دوره بر اساس تست کروسکال واليس

| Total | Reaction | Time |
| --- | --- | --- |
|  | 2.00 | 1.00 | 0.00 |  |
| 12 | 6 | 2 | 4 | Count | 7 |
| 100.0% | 50.0% | 16.7% | 33.3% | % Within time |  |
| 12 | 4 | 4 | 4 | Count | 15 |
| 100.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | % Within time |  |
| 12 | 0 | 7 | 5 | Count | 30 |
| 100.0% | .0% | 58.3% | 41.7% | % Within time |  |
| 12 | 0 | 0 | 12 | Count | 60 |
| 100.0% | .0% | .0% | 100.0% | % Within time |  |
| 12 | 0 | 0 | 12 | Count | 90 |
| 100.0% | .0% | .0% | 100.0% | % Within time |  |
| 60 | 10 | 13 | 37 | Count | Total |
| 100.0% | 16.7% | 21.7% | 61.7% | % Within time |  |
| Asymp.Sig.(2-sided) | df | Value |  |
| .000 | 8 | 39.160 a | Pearson Chi-Square |
| .000 | 8 | 44.432 | Likelihood Ratio |
| .000 | 1 | 21.383 | Linear-by-Linear |
|  |  | 60 | N of Valid Cases |

جدول 4: مقايسه مواد مورد آزمايش در دورههاي زماني مختلف از لحاظ ايجاد واكنش بافتي

بحث

به علت كاربردهاي متعددي كه MTA در ترميم ساختاري تاج و ريشه دندان دارند، محققان بر آن شدند تا اثرات بيشتر اين مواد را در زمينههاي مختلف همچون التهابي (1) يا سميت سلولي (18) مورد بررسي قرار دهند. از طرفي موادي همچون سمان پرتلند خاكستري و سفيد كه تشابهات ساختماني زيادي با MTA خاكستري و سفيد دارند، وارد بحثهاي گوناگوني مانند اثرات فيزيكي،‌ شيميايي، بيولوژيكي و غيره شدهاند.

بيشتر مطالعات به واكنش بافتي نسبت به مواد درمان ريشه معطوف شده است كه اين امر به صورت كاشت مواد در بافت و بررسي هيستولوژي بافت مورد نظر ميباشد (19).

كاشت مواد در بافت همبند، به صورت آزاد و يا با قرار دادن آنها در تيوپهايي از جنس سيليكون (20و21)،‌ پلياتين (22و23) يا Dentin Tube (26) و بعد كاشت اين تيوپها انجام شده است.

در اين تحقيق دو ماده مختلف MTA خاكستري و سمان پرتلند در شرايط كلينيكي با عمل جراحي در داخل استخوان تيبيا خرگوش كار گذاشته و واكنش بافتي نسبت به اين مواد در دورههاي زماني  60،30،15،7و90 روز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آماري كه از اين مطالعه به دست آمد حاكي از سازگاري نسبي مشابه مواد ميباشد كه البته با توجه به نتايج به دست آمده از گروه كنترل که هيچگونه التهابي را در تمام دورهها نشان نداد، اختلاف بين مواد معنادار به دست آمد كه نميتوان مستقيم به پايين بودن سازگاري نسبي مواد اشاره كرد. ولي بايد در نظر داشت كه با گذشت زمان التهاب ايجاد شده رو به بهبود رفته است. چنين نتايجي با آزمايشات باشريك (1) همخواني دارد. در مطالعات باشريك MTA و آمالگام در زير پوست Rat كار گذاشته شد و در همين دورههاي زماني واكنش بافتي مورد ارزيابي قرار گرفت كه طبق گزارشات وي مواد داراي سازگاريهاي نسبي بالا و مشابهي بودند. وليكن گزارش شد كه در اطراف مواد كاشته شده سلولهاي ديستروفيك كلسيفيه و سلولهاي نكروز انعقادي مشاهده شده است كه در تحقيق حال حاضر نيز در دورههاي اول چنين سلولهايي با شدت کمتر مشاهده شده است و بعد از گذشت حدود چهار هفته اين تغييرات رو به بهبود رفته است. به طوري كه در دورههاي آخر (60 و90 روز) عمداً هيچگونه تغييراتي مشاهده نشد و درجه التهاب صفر بود.

در اين تحقيق نشان داده شده است كه بين دورههاي زماني نزديك به هم اختلاف معناداري وجود ندارد به عنوان مثال ( 7و 15 يا 7و30 روزه) ولي در مقايسه دورههاي نخست با دو ماه و بيشتر (7و60 يا 7و90 روز) اختلاف آماري معنادار به دست آمد. با گذشت زمان بهبودي التهاب صورت گرفت و بين 60 و 90 روز نيز هيچگونه اختلاف معنادار آماري وجود نداشت.

مورتون در سال 2000 نيز با كاشت مواد MTA در زير پوست و استخوان منديبل خرگوش دريافت كه در  دورههاي زماني اوليه يك واكنش التهابي شديد ايجاد شد كه با گذشت زمان از اين التهاب كاسته شده و به طور كامل از بين ميرود (16).

هالند (Holland) در سال 1999 به بررسي واكنش پالپ دندان سگ نسبت به MTA و سمان پرتلند پرداخت و دريافت كه پالپ دندان سگ به دو ماده واكنش مطلوبي نشان داده است (26).

در مطالعهاي كه توسط ترابينژاد انجام شد، گزارش شده كه پس از كاشت مواد MTA و آمالگام در پوست و استخوان خوك ابتدا التهاب شديد بافتي ايجاد شده كه با گذشت زمان بهبودي التهاب حاصل گرديده است (27).

همچنين تشكيل بافت همبند فيبروز ضخيم در اطراف مواد كاشته شده مشاهده شد كه در اين تحقيق نيز بافت همبند فيبروز تشكيل شد، ولي داراي چنين ضخامتي نبوده و فاقد كلاژن متراكم ميباشد.

از ديگر بررسيهاي انجام شده در اين تحقيق بررسي التهاب سيستميك بهوسيله آزمايش ESR است كه در اين روش قبل از نمونهبرداري بافتي cc5 از خون حيوان گرفته شده و مورد آزمايش قرار گرفت. نتايج ESR هر يك از نمونهها نشان داد كه پروتئينهاي التهابي در دورههاي زماني مختلف افزايش نيافته و در حد نرمال بوده و ميتوان نتيجه گرفت که التهابي كه در روزهاي نخست نسبت به مواد ايجاد ميشود، موضعي بوده و باعث بالا رفتن پروتئينهاي التهابي نميشود.

از طرفي پس از به کار بردن اين مواد، التهابي ايجاد ميشود كه با گذشت زمان بهبود يافته و به طور كامل از بين  ميرود.

به علاوه نتايج مطالعات در اين تحقيق نشان داد كه لولههاي پلياتيلن (که MTA و سمان پرتلند در داخل آن قرار گرفته و در حفره استخواني کاشته شد) داراي سازگاري نسجي بالايي بوده كه با نتايج تحقيقات قبلي در يك راستا ميباشد.

آزمايش ESR عدم وجود التهاب سيستميك ناشي از مواد فوق را به اثبات ميرساند.

نتيجهگيري

از بررسي يافتههاي اين تحقيق چنين بهنظر ميرسد كه همه مواد شامل MTA سفيد و سمان پرتلند داراي سازگاري نسجي بالا و مشابهي ميباشند.

منابع

1-Yaltirik M, Ozbas H, Bilgic B. Reactions of Connective tissue to mineral trioxide aggregate and amalgam. J Endod 2004;30(2):95-9.

2-Kenneth M, Hargreaves, Stephen Cohen. Cohen’s Pathways of the pulp.10nd ed. Missouri: Mosby Elsevier. 2011:568-571.

3-Friedman S. Retrograde approaches in endodontic therapy. Endod Dent Traumatol1991;7(3):97-107.

4-Gartner AH, Dorn SO. Advances in endodontic surgery. Dent Clin North Am 1992;36(2):357-78.

5-Frank AL, Glick DH, Patterson SS. Long-term evaluation of surgically placed amalgam fillings. J Endod 1992;18(8):391-8.

6-Torabinejad M, Chivion N. Clinical applications of  mineral trioxide aggregate. J Endod 1999;25(3):197-205.

7-Funteas UR, Wallace JA, Fochtman EW. A Comprative analysis of mineral trioxide Aggregate and Portland cement. Aust Endod J 2003;29(1):43-4.

8-Dammaschke T, Gerth HU. Chemical and physical surface and bulk material charectrization of white Pro Root MTA and two Portland cements.  Dent Mater J 2005;21(8):731-8.

9-Camilleri J, Montesin FE. Biocompatibility of two commercial forms of mineral trioxide aggregate. Int Endod J 2004;37(10):699-704.

10-Holland R, De Souza V, Nery MJ. Reaction of rat connective tissue to implant dentin tube filled with mineral trioxide aggregate, Portland cement or calcium hydroxide. Braz Dent J 2001;12(1):3-8.

11-Holland R, De Souza V, Nert MJ. Reaction of rat connective tissue to implanted dentin tubes filled with mineral trioxide aggregate or calcium hydroxide. J Endod1999;25(3):161-6.

12-Holland R, Souza Vd, Nevy MJ. Reaction of rat Connective tissue to implanted dentin tubes filled with a white mineral trioxide aggregate. Braz Dent J 2002;13(1):23-6.

13-Perez AL, Spears R, Gutmann JL. Osteoblasts and MG-63 Osteosarcoma cells behave differently when in contact with ProRoot MTA and White MTA. Int Endod J 2003;36(8):564-70.

14-Javaheri Gh, Abedi H, Sattari M. Comparison of cell cytotoxicityof pro root MTA and Portland –Cement on human blood mononuclear cell. Dent J Shahid Beheshti Univ Med Sci 2005;23:562-68.

15-Moretton TR, Brown CE Jr, Legan JJ. Tissue reaction after subcutaneous and intraosseous implantation of mineral trioxide aggregate and ethoxybenzoic acid cement. J Biomed Mater Res 2002;52(3):528-33.

16-Yesilsoy C, Koren LZ, Morse DR. A Comprative tissue toxicity evaluation of established and newer root canal sealers. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1988;65(4):459-67.

17-Zmener O, Guglielmotti MB, Cabnini RL. Biocompatibility of two calcium hydroxide-based endodontic sealers: a quantitative study in the subcutaneous connective tissue of the rat. J Endod1988;14(5):229-35.

18-Zmener O, Guglielmotti MB, Cabrini RL. Tissue response to an experimental calcium hydroxide–based endodontic sealer : A quantitative study in subcutaneous connective tissue of the rat. Endod Dent Traumatol 1990;6(2):66-72.

19-Torneck CD. Reaction of rat connective tissue to polyethylene tube implants. I. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1966;21:378-87.

20-Makkes PC, Van Velzen SK, Wesselink PR. Polyethylene tubes as a model for the root canal. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1977;44(2):293-300.

21-Olsson B, Sliwkowski A, Langeland K. Subcutaneous implantation for the biological evaluation of endodontic materials. J Endod 1981;7(8):355-69.

22-Friend LA, Browne RM, Tissue reactions to some root filling materials. Br Dent J 1968;125(7):291-8.

23-Holland R, de Souza V, Nery MJ. Reaction of dogs' teeth to root canal filling with mineral trioxide aggregate or glass ionomer sealer. J Endod1999;25(11):728-30.

24-Torabinejad M, Ford TR, Abedi H. Tissue reaction to implanted root-end filling materials in the tibia and mandible of guinea pigs. J  Endod1998;24(7):468-71.

25-Yamamoto M, Wanibe H, Nakata K. Newly developed mineral trioxide aggregate containing polyvinyl alcohol. Dent Mater J 2012;31(6):1014 -20.

26-Gandolfi M, Taddei P, Siboni F, Modena E, Ginebra MP. Fluoride-containing nanoporous calcium-silicate MTA cements for endodontics and oral surgery: early fluorapatite formation in a phosphate-containing solution. Int Endod J 2011;44(10):938–49.

Evaluation of Inflammatory Bone Tissue Reaction to White MTA, Porthland Cement in Rabbits

Samira Shahsiah1, Mohamad Yazdizadeh1, Pezhman Pourakbar Jahandideh2*,

Mansour Jafarzadeh2, Sahar jalali2, Behnaz Tavalaee3

Abstract

Background and Objective: White MTA, and Portland cement have similar chemical structures. The aim of this study was to evaluate the inflammatory reaction of rabbit bone tissues to implanted white MTA, and Portland cement.

Subjects and Methods: In this in vivo study, twenty 1-year old male Iranian rabbits (experiment white Specie), were divided into 5 groups (4 in each group). After preparation of 3 holes (distance 2 cm- depth and diameter 2 mm) in tibia, the allocated groups received an intra-bony implant of the test materials (White MTA, or Portland cement) and the third hole, with no implant, was created to evaluate inflammatory reaction related to surgical trauma. Samples were processed for histological study after 7, 15, 30, 60, and 90 days. Furthermore, blood samples were taken for evaluation of systemic inflammation for ESR test. The results were analyzed using Kruskal-Wallis and Mann–Whitney tests.

Results: At similar time points, statistical analysis revealed significant difference between implanted material (white MTA , Portland cement)  in the first and second holes with control hole due to  bone tissue reaction but pair-wise evaluation Between all of implanted material found no significant differences. In different times bone tissue reaction showed significant differences.

Conclusions: The finding of this study demonstrated a similar tissue compatibility between both implantable materials and improvement of tissue healing occur with similar time profile after material implanting.

Keywords: Inflammatory cells, Tibia, White MTA, Portland cement.

►Please cite this paper as:

Shahsiah S, Yazdizadeh M, Pourakbar Jahandideh P,

Jafarzadeh M, Jalali S, Tavalaee B. Evaluation of Inflammatory Bone Tissue Reaction to White MTA, Porthland Cement in Rabbits. Jundishapur Sci Med J 2013;12(3):335-343

Received: Oct 16, 2012 	       revised: June 15, 2013	           Accepted: May 7, 2013

# Text boxes

1-Assistant Professor of Endodontic.

2-Post Graduate Student of Endodontic.

3-PhD Student Dental Professionals.

1,23-Department of Endodontic, Dental Faculty, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

*Corresponding author:

Pezhman Pourakbar Jahandideh; Department of Endodontic, Dental faculty, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

Tel:+989123257883

Email:pejman.jahandideh@ gmail.com

1-استاديار گروه اندودانتيکس.

2- دستيار تخصصي گروه اندودانتيکس.

3- دانشجوي دکتراي حرفهاي دندانپزشکي.

1و2و3- گروه اندودانتيکس، دانشکدۀ دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني جنديشاپور اهواز، ايران.

* نويسندة مسؤول:

پژمان پوراکبر جهانديده؛ گروه اندودانتيکس، دانشکدۀ دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني جنديشاپور اهواز، ايران.

تلفن:00989123257883

Email: pejman.jahandideh@gmail.com